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TEXTO DE ESPECIFICAÇÃO · ARCHIROOF
Cobertura verde extensiva Nophadrain
Memória descritiva · caderno de encargos · mapa de quantidades
	Os campos entre parênteses retos [ ] completam-se com os dados do projeto. Quando um parágrafo apresenta opções, mantém-se apenas a que corresponde à solução adotada e eliminam-se as restantes. Os valores são os da base de dados archiroof e coincidem com os das fichas técnicas e da calculadora archiroof. O documento destina-se a ser copiado para a memória descritiva, o caderno de encargos e o mapa de quantidades do projeto.



1. Memória descritiva
Texto justificativo para integrar na memória descritiva do projeto de arquitetura ou de arquitetura paisagista.
Solução
Prevê-se uma cobertura verde extensiva, com uma área de [ ] m², sobre a laje de cobertura do edifício. A vegetação é de sedum, suculentas e aromáticas rasteiras, sobre 80 a 150 mm de substrato mineral leve, a espessura indicada para as coberturas extensivas em Portugal (8 a 15 cm). A cobertura não se destina a utilização, só a acesso de manutenção.
Constituição
De cima para baixo:
Vegetação extensiva: sedum, suculentas e aromáticas rasteiras, instaladas por plantação em alvéolo, por estacas de sedum ou em tapetes de vegetação pré-cultivados. Produto de referência: ND Tapete de vegetação Sedum, ND Plug Plants.
Rega gota a gota: tubo gotejador autocompensante com válvula antirretorno, em duas posições possíveis: à superfície do substrato, com tubo comum, na plantação e nas estacas; sob os tapetes de vegetação pré-cultivados, com tubo com proteção antirraízes.
Substrato extensivo (80 a 150 mm): substrato mineral leve com pouca matéria orgânica. Retém água e ancora as raízes. Produto de referência: ND DGS-E.
Filtro, drenagem e reserva de água (17 mm): um só produto com geotêxtil filtrante, núcleo drenante com reserva de 4,3 l/m² e geotêxtil de proteção. Produto de referência: ND 4+1h.
Impermeabilização: qualquer sistema, betuminoso, PVC, EPDM ou líquido. Resistente a raízes, ou complementado com barreira antirraiz.
Laje de cobertura: suporte estrutural, com pendente de 2 % ou mais.
O sistema aplica-se sobre qualquer impermeabilização (betuminosa, PVC, EPDM, líquida), resistente a raízes ou com barreira antirraiz. A impermeabilização, os seus remates e o respetivo ensaio são objeto de capítulo próprio do projeto e não fazem parte deste texto.
Cargas e água
Valores indicativos do sistema base, com 80 mm de substrato, a confirmar no projeto:
≈ 10 cm · altura do sistema, sem rega
96–118 kg/m² · peso saturado
≈ 28 l/m² · água retida no sistema
0,4–0,5 · coeficiente de escoamento
O peso saturado entra no cálculo estrutural com as sobrecargas de manutenção (NP EN 1991-1-1) e a neve, onde é relevante (NP EN 1991-1-3). O valor de projeto, para a espessura, a vegetação e a camada drenante adotadas, obtém-se na calculadora archiroof: [ ] kg/m² saturado.
Ação do vento
O sistema resiste à sucção do vento pelo seu próprio peso, sem fixações à laje. A ação do vento determina-se segundo a NP EN 1991-1-4 e o respetivo Anexo Nacional, com a zona e a categoria de terreno do local, incluindo as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores. As cargas mínimas de referência do sistema em estado seco são as seguintes, maiores nos cantos e na periferia do que na zona central da cobertura:
	Altura do edifício
	Cantos e periferia (kg/m²)
	Zona central (kg/m²)

	< 8 m
	100
	50

	8 a 22 m
	160
	60

	> 22 m
	200
	80



Nos cantos e na periferia, onde a carga do sistema não chega ao valor exigido, usa-se uma faixa de gravilha ou de lajetas, com a largura e o peso definidos no projeto: [ ] m e [ ] kg/m².
Drenagem e pendentes
Pendente efetiva mínima da laje de 1 % (2 % nos sistemas monocamada), com empoçamento tolerado em até 5 % da área e até 5 mm. Os remates verticais sobem pelo menos 150 mm acima da superfície da vegetação ou do pavimento. A capacidade de drenagem no plano exigida calcula-se por q' = A × C × r / L, em que A é a área a drenar (m²), C o coeficiente de escoamento, r a intensidade da chuvada de projeto (l/(s·m²)) e L o comprimento do bordo para onde a água escoa (m). A intensidade da chuvada de projeto resulta das curvas intensidade-duração-frequência do Decreto Regulamentar n.º 23/95 (Anexo IX), para a região pluviométrica do local (A, B ou C, incluindo as Regiões Autónomas) e o período de retorno adotado.
Rega
A rega automática prevê-se também nas coberturas extensivas, mesmo com suculentas. A rega gota a gota com gotejadores autocompensantes e válvula antirretorno, comandada por sensor de humidade do substrato, garante o estabelecimento e a manutenção da cobertura no verão. O sistema é comandado por programador com sensor de humidade do substrato e dividido em zonas por tipo de plantação e exposição. O tubo gotejador é autocompensante, com válvula antirretorno, em duas posições possíveis:
[Opção A · tubo gotejador à superfície do substrato]
Tubo gotejador comum, assente à superfície do substrato, com as linhas junto das plantas, na plantação em alvéolo, por estacas ou em vaso.
[Opção B · tubo gotejador sob tapete pré-cultivado]
Tubo gotejador com proteção antirraízes, colocado por baixo dos tapetes de vegetação pré-cultivados.
Vegetação
Sedum de espécies adaptadas ao calor e à secura, outras suculentas e aromáticas rasteiras, como os tomilhos. No clima de Portugal convém privilegiar espécies autóctones ou mediterrânicas e excluir as espécies invasoras. Excluem-se as espécies das listas legais de espécies invasoras: Anexo II do Decreto-Lei n.º 92/2019 no Continente, Anexo II do Decreto Legislativo Regional n.º 17/2023/M na Região Autónoma da Madeira e Anexo IX do Decreto Legislativo Regional n.º 15/2012/A na Região Autónoma dos Açores.
Manutenção
Uma a duas visitas por ano, na primavera e no outono: remoção de espécies espontâneas, verificação das caleiras, dos ralos e das faixas de seixo rolado, fertilização ligeira quando necessária e revisão do sistema de rega.
Síntese
Cobertura verde extensiva Nophadrain com sistema de drenagem com filtro, reserva de água e proteção [ND 4+1h | ND 5+1 | ND 6+1v], 80 a 150 mm de substrato extensivo ND DGS-E, vegetação de sedum e suculentas [plantada | em estacas | em tapete pré-cultivado], rega gota a gota e faixas sem vegetação, em [ ] m², sobre impermeabilização resistente a raízes ou com barreira antirraiz.
2. Caderno de encargos
Todos os artigos incluem o fornecimento, o transporte, a elevação à cobertura, a colocação e os trabalhos acessórios necessários.
Artigo [n.º] · Barreira antirraiz
[Opção · impermeabilização não resistente a raízes]
Descrição. Fornecimento e colocação de barreira antirraiz do tipo ND WSB-80 da Nophadrain, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, em polietileno de baixa densidade (LDPE modificado), com 0,8 mm de espessura, sobre a impermeabilização e subindo nos remates verticais. Mantém-se apenas quando a impermeabilização não é resistente a raízes.
Quadro de desempenho exigido. A barreira cumpre, no mínimo, os valores seguintes.
	Característica
	Valor exigido
	Norma de ensaio
	Documento comprovativo

	Resistência à penetração de raízes
	ensaiada, sem penetração
	EN 13948
	Relatório de ensaio

	Resistência aos danos causados por raízes em coberturas
	ensaiada
	Diretrizes FLL (2018)
	Relatório de ensaio

	Espessura
	≥ 0,8 mm
	—
	Ficha técnica do fabricante



Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.
Execução. Sobreposições soldadas ou coladas segundo as instruções do fabricante, sem pregas, e subida nos remates verticais até à cota de remate da impermeabilização.
Artigo [n.º] · Sistema de drenagem com filtro, reserva de água e proteção
[Opção A · ND 4+1h, pendente de 1,5° a 15°]
Descrição. Fornecimento e colocação, sobre a impermeabilização, de sistema de drenagem ND 4+1h da Nophadrain, com filtro, drenagem, reserva de água e proteção num só produto: núcleo alveolar em HIPS com reserva de água de 4,3 l/m², filtro em geotêxtil de PP e altura de construção de 17 mm, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, incluindo sobreposições, cortes, remates junto de ralos, caixas de inspeção e bordos.
Quadro de desempenho exigido. O sistema de drenagem cumpre, no mínimo, os valores seguintes.
	Característica
	Valor exigido
	Norma de ensaio
	Documento comprovativo

	Marcação CE e declaração de desempenho
	obrigatórias
	EN 13252
	Declaração de desempenho

	Resistência à compressão
	≥ 600 kPa
	EN ISO 25619-2
	Declaração de desempenho (DoP4+1h-007) ou relatório de ensaio

	Capacidade de drenagem no plano, i = 1, a 20 kPa
	≥ 7,61 l/(s·m)
	EN ISO 12958
	Declaração de desempenho (DoP4+1h-007) ou relatório de ensaio

	Capacidade de drenagem no plano, pendente de 2 %, ≤ 10 kPa (cobertura verde extensiva)
	≥ 1,21 l/(s·m)
	EN ISO 12958
	Declaração de desempenho (DoP4+1h-007) ou relatório de ensaio

	Capacidade de drenagem no plano, com a pendente do projeto e a carga de uma cobertura extensiva
	≥ [valor calculado] l/(s·m)
	EN ISO 12958
	Declaração de desempenho (DoP4+1h-007) ou relatório de ensaio

	Reserva de água nos alvéolos, acessível às raízes
	≥ 4,3 l/m²
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Abertura de filtração O90 do geotêxtil filtrante
	≤ 100 µm
	EN ISO 12956
	Declaração de desempenho (DoP4+1h-007) ou relatório de ensaio

	Permeabilidade à água H50 do geotêxtil filtrante
	≥ 95 mm/s
	EN ISO 11058
	Declaração de desempenho (DoP4+1h-007) ou relatório de ensaio

	Resistência ao punçoamento estático CBR do geotêxtil filtrante
	≥ 1,6 kN
	EN ISO 12236
	Declaração de desempenho (DoP4+1h-007) ou relatório de ensaio

	Resistência à tração do geotêxtil filtrante (DM/DT)
	≥ 9/10 kN/m
	EN ISO 10319
	Declaração de desempenho (DoP4+1h-007) ou relatório de ensaio



Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.
[Opção B · ND 5+1, pendente reduzida, de 0° a 5°]
Descrição. Fornecimento e colocação, sobre a impermeabilização, de sistema de drenagem ND 5+1 da Nophadrain, com filtro, drenagem, reserva de água e proteção num só produto: núcleo alveolar em HIPS com reserva de água de 5,8 l/m², filtro em geotêxtil de PP e altura de construção de 27,5 mm, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, incluindo sobreposições, cortes, remates junto de ralos, caixas de inspeção e bordos.
Quadro de desempenho exigido. O sistema de drenagem cumpre, no mínimo, os valores seguintes.
	Característica
	Valor exigido
	Norma de ensaio
	Documento comprovativo

	Marcação CE e declaração de desempenho
	obrigatórias
	EN 13252
	Declaração de desempenho

	Resistência à compressão
	≥ 500 kPa
	EN ISO 25619-2
	Declaração de desempenho (DoP5+1-006) ou relatório de ensaio

	Capacidade de drenagem no plano, i = 1, a 20 kPa
	≥ 15,70 l/(s·m)
	EN ISO 12958
	Declaração de desempenho (DoP5+1-006) ou relatório de ensaio

	Capacidade de drenagem no plano, pendente de 2 %, ≤ 10 kPa (cobertura verde extensiva)
	≥ 2,22 l/(s·m)
	EN ISO 12958
	Declaração de desempenho (DoP5+1-006) ou relatório de ensaio

	Capacidade de drenagem no plano, com a pendente do projeto e a carga de uma cobertura extensiva
	≥ [valor calculado] l/(s·m)
	EN ISO 12958
	Declaração de desempenho (DoP5+1-006) ou relatório de ensaio

	Reserva de água nos alvéolos, acessível às raízes
	≥ 5,8 l/m²
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Abertura de filtração O90 do geotêxtil filtrante
	≤ 100 µm
	EN ISO 12956
	Declaração de desempenho (DoP5+1-006) ou relatório de ensaio

	Permeabilidade à água H50 do geotêxtil filtrante
	≥ 95 mm/s
	EN ISO 11058
	Declaração de desempenho (DoP5+1-006) ou relatório de ensaio

	Resistência ao punçoamento estático CBR do geotêxtil filtrante
	≥ 1,6 kN
	EN ISO 12236
	Declaração de desempenho (DoP5+1-006) ou relatório de ensaio

	Resistência à tração do geotêxtil filtrante (DM/DT)
	≥ 9/10 kN/m
	EN ISO 10319
	Declaração de desempenho (DoP5+1-006) ou relatório de ensaio



Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.
[Opção C · ND 6+1v, reserva de água adicional]
Descrição. Fornecimento e colocação, sobre a impermeabilização, de sistema de drenagem ND 6+1v da Nophadrain, com filtro, drenagem, reserva de água e proteção num só produto: núcleo alveolar em HIPS com reserva de água de 7,61 l/m², filtro em geotêxtil de PP/PE e altura de construção de 27 mm, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, incluindo sobreposições, cortes, remates junto de ralos, caixas de inspeção e bordos.
Quadro de desempenho exigido. O sistema de drenagem cumpre, no mínimo, os valores seguintes.
	Característica
	Valor exigido
	Norma de ensaio
	Documento comprovativo

	Marcação CE e declaração de desempenho
	obrigatórias
	EN 13252
	Declaração de desempenho

	Resistência à compressão
	≥ 300 kPa
	EN ISO 25619-2
	Declaração de desempenho (DoP6+1v-007) ou relatório de ensaio

	Capacidade de drenagem no plano, i = 1, a 20 kPa
	≥ 9,29 l/(s·m)
	EN ISO 12958
	Declaração de desempenho (DoP6+1v-007) ou relatório de ensaio

	Capacidade de drenagem no plano, pendente de 2 %, ≤ 10 kPa (cobertura verde extensiva)
	≥ 1,39 l/(s·m)
	EN ISO 12958
	Declaração de desempenho (DoP6+1v-007) ou relatório de ensaio

	Capacidade de drenagem no plano, com a pendente do projeto e a carga de uma cobertura extensiva
	≥ [valor calculado] l/(s·m)
	EN ISO 12958
	Declaração de desempenho (DoP6+1v-007) ou relatório de ensaio

	Reserva de água nos alvéolos, acessível às raízes
	≥ 7,61 l/m²
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Abertura de filtração O90 do geotêxtil filtrante
	≤ 150 µm
	EN ISO 12956
	Declaração de desempenho (DoP6+1v-007) ou relatório de ensaio

	Permeabilidade à água H50 do geotêxtil filtrante
	≥ 100 mm/s
	EN ISO 11058
	Declaração de desempenho (DoP6+1v-007) ou relatório de ensaio

	Resistência ao punçoamento estático CBR do geotêxtil filtrante
	≥ 1,5 kN
	EN ISO 12236
	Declaração de desempenho (DoP6+1v-007) ou relatório de ensaio

	Resistência à tração do geotêxtil filtrante (DM/DT)
	≥ 8/8 kN/m
	EN ISO 10319
	Declaração de desempenho (DoP6+1v-007) ou relatório de ensaio



Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.
Artigo [n.º] · Substrato extensivo
Descrição. Fornecimento e espalhamento de substrato extensivo do tipo ND DGS-E da Nophadrain, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, mistura de substrato mineral e orgânico, com [80 a 150] mm de espessura final, conforme as peças desenhadas. A espessura indicada é a final: o substrato coloca-se com a sobre-espessura correspondente ao assentamento (cerca de 15 %).
Quadro de desempenho exigido. O substrato cumpre, no mínimo, os valores seguintes.
	Característica
	Valor exigido
	Norma de ensaio
	Documento comprovativo

	Conformidade com as diretrizes FLL para substratos de coberturas verdes
	substrato extensivo
	Diretrizes FLL
	Relatório de ensaio

	Capacidade máxima de retenção de água
	> 44 % em volume
	Diretrizes FLL
	Relatório de ensaio

	Massa volúmica saturada (valor considerado no cálculo das cargas)
	[ ] t/m³ (referência da ficha técnica: cerca de 1,4 t/m³)
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Massa volúmica seca (valor considerado na estabilidade ao vento)
	[ ] t/m³ (referência da ficha técnica: cerca de 0,95 t/m³)
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Teor de matéria orgânica
	dentro dos limites das Diretrizes FLL para o tipo de substrato
	Diretrizes FLL
	Relatório de ensaio

	Valor de pH
	5 a 7,5
	Diretrizes FLL
	Relatório de ensaio

	Granulometria e permeabilidade à água
	dentro dos limites FLL para substrato extensivo
	Diretrizes FLL
	Relatório de ensaio



Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.
Execução. O substrato espalha-se a granel, por insuflação pneumática ou a partir de sacos, sem compactação mecânica e sem circulação de máquinas sobre as camadas inferiores. A espessura verifica-se em pontos marcados nas peças desenhadas.
Artigo [n.º] · Rega gota a gota
Descrição. Sistema de rega gota a gota completo, com tubo gotejador autocompensante com válvula antirretorno na posição da opção adotada na memória descritiva, programador, sensor de humidade do substrato, eletroválvulas por zona, filtro, redutor de pressão e ligação à rede ou à cisterna, conforme o projeto de rega. Caudal por gotejador: [ ] l/h; espaçamento: [ ] cm entre gotejadores e [ ] cm entre linhas.
Artigo [n.º] · Vegetação extensiva
Descrição. Fornecimento e instalação de vegetação extensiva de sedum, suculentas e aromáticas rasteiras, incluindo rega de instalação e manutenção até à receção. Espécies: [lista de espécies do projeto].
[Opção A · plantação em alvéolo]
Plantas em alvéolo (ND Plug Plants ou equivalente), na densidade de [ ] plantas/m².
[Opção B · estacas de sedum]
Estacas de sedum espalhadas à razão de [ ] g/m².
[Opção C · tapete de vegetação pré-cultivado]
Tapetes de vegetação pré-cultivados de sedum do tipo ND Tapete de vegetação Sedum da Nophadrain, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, com manta de fibra de coco com suporte plástico.
Quadro de desempenho exigido. O tapete cumpre, no mínimo, os valores seguintes.
	Característica
	Valor exigido
	Norma de ensaio
	Documento comprovativo

	Taxa de cobertura vegetal à entrega
	≥ 85 %
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Número de espécies de sedum
	4, todas do Guia Técnico da ANCV
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Espessura do tapete
	20 a 40 mm
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Peso saturado (valor considerado no cálculo das cargas)
	≤ 20 kg/m²
	—
	Ficha técnica do fabricante



Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.
Critério de aceitação. No fim do período de garantia de instalação, a vegetação cobre pelo menos [ ] % da área plantada. A escolha das espécies tem em conta a zona climática do local, no Continente, na Madeira (litoral ou altitude) ou nos Açores, e a exposição ao sol e ao vento, com preferência por espécies autóctones ou mediterrânicas. O guia de plantas archiroof classifica as espécies recomendadas para cada uma destas zonas. Excluem-se as espécies das listas legais de espécies invasoras: Anexo II do Decreto-Lei n.º 92/2019 no Continente, Anexo II do Decreto Legislativo Regional n.º 17/2023/M na Região Autónoma da Madeira e Anexo IX do Decreto Legislativo Regional n.º 15/2012/A na Região Autónoma dos Açores.
Artigo [n.º] · Faixas sem vegetação, ralos e caixas de inspeção
Descrição. Faixas sem vegetação em seixo rolado (no mínimo 16/32) ou lajetas de betão junto dos ralos, das fachadas, dos bordos e dos atravessamentos, separadas do substrato por perfil de remate, e caixas de inspeção sobre os ralos, acessíveis e livres de vegetação. Larguras mínimas:
	Pormenor
	Largura recomendada
	Com reforço da segurança contra incêndio

	Ralo de cobertura
	–
	≥ 500 mm em todo o contorno

	Fachada
	≥ 300 mm
	–

	Fachada com abertura a ≤ 800 mm acima do nível da superfície
	–
	≥ 500 mm

	Bordo da cobertura
	≥ 300 mm
	–

	Atravessamento
	–
	≥ 500 mm



A largura com reforço da segurança contra incêndio aplica-se quando o projeto de segurança contra incêndio o exige: [sim | não].
Disposições comuns
Execução. Os trabalhos seguem as instruções do fabricante e o Guia Técnico da ANCV. Os materiais armazenam-se protegidos e os produtos sintéticos ficam cobertos pelas camadas seguintes no prazo indicado na respetiva ficha técnica. Não se circula com cargas sobre as camadas já colocadas sem proteção.
Ensaios e verificações
Antes do substrato: verificação da continuidade do sistema de drenagem, das sobreposições, dos remates e da limpeza dos ralos e caixas de inspeção.
Espessura final do substrato, medida nos pontos marcados nas peças desenhadas.
Ensaio de funcionamento da rega por zona: pressão, débito, estanquidade das ligações e funcionamento do programador e do sensor de humidade.
Receção. Verificação, com a fiscalização, das camadas executadas, das guias de remessa e dos lotes de cada material, da cobertura vegetal, das faixas sem vegetação, dos ralos e das caixas de inspeção. A receção provisória da vegetação faz-se depois do período de instalação definido no projeto: [ ] meses.
Garantias. As do fabricante para os produtos; as do empreiteiro para a execução, nos termos legais. A garantia da vegetação fica condicionada à manutenção segundo o plano entregue.
Documentação. Fichas técnicas, declarações de desempenho dos sistemas de drenagem, relatórios de ensaio do substrato e da barreira antirraiz quando aplicada, telas finais da rega e plano de manutenção.
3. Mapa de quantidades
Capítulo: Coberturas · Cobertura verde extensiva.
Critério de medição: camadas por área (m²); faixas sem vegetação por área (m²); caixas de inspeção por unidade (un.); rega por área regada (m²) ou valor global (vg).
	Art.
	Designação
	Un.
	Qt.

	[ ]
	Barreira antirraiz ND WSB-80, ou equivalente, incluindo remates verticais, conforme caderno de encargos (só quando a impermeabilização não é resistente a raízes)
	m²
	[ ]

	[ ]
	Sistema de drenagem com filtro, reserva de água e proteção [ND 4+1h | ND 5+1 | ND 6+1v], ou equivalente, conforme caderno de encargos
	m²
	[ ]

	[ ]
	Substrato extensivo ND DGS-E, ou equivalente, [ ] mm de espessura final, conforme caderno de encargos
	m²
	[ ]

	[ ]
	Rega gota a gota, opção [A | B], incluindo programador, sensor de humidade e ligações
	m²
	[ ]

	[ ]
	Vegetação extensiva, opção [A plantação em alvéolo | B estacas | C tapete pré-cultivado], incluindo manutenção até à receção
	m²
	[ ]

	[ ]
	Faixa sem vegetação em seixo rolado 16/32 ou lajetas, com perfil de remate
	m²
	[ ]

	[ ]
	Caixa de inspeção sobre ralo
	un.
	[ ]



	A impermeabilização mede-se no capítulo próprio. Áreas medidas em projeção horizontal, sem descontar vãos inferiores a [1] m².



Valores das fichas técnicas Nophadrain publicadas pela archiroof, das páginas de soluções e da calculadora archiroof. Os valores declarados são os do fabricante e podem ser alterados por ele; a versão em vigor confirma-se antes de prescrever. Espessuras de substrato, pendentes, faixas sem vegetação, rega, cargas da vegetação e lastro contra o vento: Guia Técnico da Associação Nacional de Coberturas Verdes (ANCV), com os quadros 14 (segundo as Diretrizes FLL, 2018) e 15 (segundo a NTJ 11C, 2012).
archiroof.pt   ·   info@archihub.pt   ·   220 924 484 (chamada para a rede fixa nacional)
Av. Visconde Barreiros, Ed. Maia Luz, 1.º, Loja 19, 4470-151 Maia   ·   A archiroof é distribuidora em Portugal dos sistemas Nophadrain
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