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TEXTO DE ESPECIFICAÇÃO · ARCHIROOF
Cobertura verde semi-intensiva Nophadrain
Memória descritiva · caderno de encargos · mapa de quantidades
	Os campos entre parênteses retos [ ] completam-se com os dados do projeto. Quando um parágrafo apresenta opções, mantém-se apenas a que corresponde à solução adotada e eliminam-se as restantes. Os valores são os da base de dados archiroof e coincidem com os das fichas técnicas e da calculadora archiroof. O documento destina-se a ser copiado para a memória descritiva, o caderno de encargos e o mapa de quantidades do projeto.



1. Memória descritiva
Texto justificativo para integrar na memória descritiva do projeto de arquitetura ou de arquitetura paisagista.
Solução
Prevê-se uma cobertura verde semi-intensiva, com uma área de [ ] m², com herbáceas vivazes, gramíneas, aromáticas e pequenos arbustos sobre 150 a 250 mm de substrato, a espessura que define a cobertura semi-intensiva (15 a 25 cm). A cobertura tem acesso pontual, com [caminhos | zonas de estar] em lajetas conforme as peças desenhadas.
Constituição
De cima para baixo:
Vegetação semi-intensiva: herbáceas vivazes, gramíneas, aromáticas e pequenos arbustos, plantados em alvéolos ou em vasos de 12 cm.
Rega gota a gota: tubo gotejador autocompensante com válvula antirretorno, em duas posições possíveis: à superfície do substrato, junto de cada planta, com tubo comum; sob os tapetes de vegetação pré-cultivados, com tubo com proteção antirraízes.
Substrato semi-intensivo (150 a 250 mm): substrato estruturalmente estável, com mais matéria orgânica do que o extensivo.
Reserva de água (50 mm, opcional): placas de lã mineral hidrófila com cerca de 40 l/m² de água disponível para as plantas. Produto de referência: ND WSM-50.
Filtro, drenagem e reserva de água (17 a 27 mm): escolha pelo desempenho: compressão, drenagem a longo prazo e água armazenada acessível às plantas. Produto de referência: ND 4+1h, ND 5+1 ou ND 6+1v.
Barreira antirraiz (0,8 mm): quando a impermeabilização não é resistente a raízes. Produto de referência: ND WSB-80.
Impermeabilização: qualquer sistema, betuminoso, PVC, EPDM ou líquido. Resistente a raízes, ou complementado com barreira antirraiz.
Laje de cobertura: suporte estrutural, com pendente de 2 % ou mais.
O sistema aplica-se sobre qualquer impermeabilização (betuminosa, PVC, EPDM, líquida), resistente a raízes ou com barreira antirraiz. A impermeabilização, os seus remates e o respetivo ensaio são objeto de capítulo próprio do projeto e não fazem parte deste texto.
Cargas e água
Valores indicativos, a confirmar no projeto:
15–25 cm · de substrato
≈ 230–420 kg/m² · peso saturado indicativo
0,10–0,20 kN/m² · carga da vegetação
+ 40 l/m² · com placas de reserva de água
Os valores de carga indicados são uma estimativa para substrato saturado (cerca de 1,4 t/m³) e devem ser confirmados no projeto. O peso saturado entra no cálculo estrutural com as sobrecargas de utilização (NP EN 1991-1-1) e a neve, onde é relevante (NP EN 1991-1-3). Valor de projeto, obtido na calculadora archiroof: [ ] kg/m² saturado.
Ação do vento
O sistema resiste à sucção do vento pelo seu próprio peso, sem fixações à laje. A ação do vento determina-se segundo a NP EN 1991-1-4 e o respetivo Anexo Nacional, com a zona e a categoria de terreno do local, incluindo as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores. As cargas mínimas de referência do sistema em estado seco são as seguintes, maiores nos cantos e na periferia do que na zona central da cobertura:
	Altura do edifício
	Cantos e periferia (kg/m²)
	Zona central (kg/m²)

	< 8 m
	100
	50

	8 a 22 m
	160
	60

	> 22 m
	200
	80



Nos cantos e na periferia, onde a carga do sistema não chega ao valor exigido, usa-se uma faixa de gravilha ou de lajetas, com a largura e o peso definidos no projeto: [ ] m e [ ] kg/m².
Drenagem e pendentes
Pendente efetiva mínima da laje de 1 % (2 % nos sistemas monocamada), com empoçamento tolerado em até 5 % da área e até 5 mm. Os remates verticais sobem pelo menos 150 mm acima da superfície da vegetação ou do pavimento. A camada drenante escolhe-se pelo desempenho: resistência à compressão face às cargas, capacidade de drenagem no plano a longo prazo e água armazenada acessível às plantas. A capacidade de drenagem no plano exigida calcula-se por q' = A × C × r / L, em que A é a área a drenar (m²), C o coeficiente de escoamento, r a intensidade da chuvada de projeto (l/(s·m²)) e L o comprimento do bordo para onde a água escoa (m). A intensidade da chuvada de projeto resulta das curvas intensidade-duração-frequência do Decreto Regulamentar n.º 23/95 (Anexo IX), para a região pluviométrica do local (A, B ou C, incluindo as Regiões Autónomas) e o período de retorno adotado.
Rega
Rega gota a gota em todas as zonas, com o tubo à superfície e as linhas a passar junto de cada planta. Até as raízes saírem do torrão, a rega manual de instalação completa a rega automática. O sistema é comandado por programador com sensor de humidade do substrato e dividido em zonas por tipo de plantação e exposição. O tubo gotejador é autocompensante, com válvula antirretorno, em duas posições possíveis:
[Opção A · tubo gotejador à superfície do substrato]
Tubo gotejador comum, assente à superfície do substrato, com as linhas junto das plantas, na plantação em alvéolo, por estacas ou em vaso.
[Opção B · tubo gotejador sob tapete pré-cultivado]
Tubo gotejador com proteção antirraízes, colocado por baixo dos tapetes de vegetação pré-cultivados.
Vegetação
Aromáticas mediterrânicas (alecrim, lavanda, santolina, tomilhos), herbáceas vivazes e gramíneas não invasoras, com pequenos arbustos autóctones. A escolha das espécies tem em conta a zona climática do local, no Continente, na Madeira (litoral ou altitude) ou nos Açores, e a exposição ao sol e ao vento, com preferência por espécies autóctones ou mediterrânicas. O guia de plantas archiroof classifica as espécies recomendadas para cada uma destas zonas. Excluem-se as espécies das listas legais de espécies invasoras: Anexo II do Decreto-Lei n.º 92/2019 no Continente, Anexo II do Decreto Legislativo Regional n.º 17/2023/M na Região Autónoma da Madeira e Anexo IX do Decreto Legislativo Regional n.º 15/2012/A na Região Autónoma dos Açores.
Manutenção
Duas a quatro visitas por ano: limpeza de espontâneas, podas ligeiras, reposição de plantas, revisão da rega, dos filtros e dos ralos.
Síntese
Cobertura verde semi-intensiva Nophadrain com sistema de drenagem [ND 4+1h | ND 5+1 | ND 6+1v], placas de reserva de água ND WSM-50 [opcionais], 150 a 250 mm de substrato, vegetação de herbáceas, gramíneas, aromáticas e pequenos arbustos e rega gota a gota, em [ ] m², sobre impermeabilização resistente a raízes ou com barreira antirraiz ND WSB-80.
2. Caderno de encargos
Todos os artigos incluem o fornecimento, o transporte, a elevação à cobertura, a colocação e os trabalhos acessórios necessários.
Artigo [n.º] · Barreira antirraiz
[Opção · impermeabilização não resistente a raízes]
Descrição. Fornecimento e colocação de barreira antirraiz do tipo ND WSB-80 da Nophadrain, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, em polietileno de baixa densidade (LDPE modificado), com 0,8 mm de espessura, sobre a impermeabilização e subindo nos remates verticais. Mantém-se apenas quando a impermeabilização não é resistente a raízes.
Quadro de desempenho exigido. A barreira cumpre, no mínimo, os valores seguintes.
	Característica
	Valor exigido
	Norma de ensaio
	Documento comprovativo

	Resistência à penetração de raízes
	ensaiada, sem penetração
	EN 13948
	Relatório de ensaio

	Resistência aos danos causados por raízes em coberturas
	ensaiada
	Diretrizes FLL (2018)
	Relatório de ensaio

	Espessura
	≥ 0,8 mm
	—
	Ficha técnica do fabricante



Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.
Execução. Sobreposições soldadas ou coladas segundo as instruções do fabricante, sem pregas, e subida nos remates verticais até à cota de remate da impermeabilização.
Artigo [n.º] · Sistema de drenagem com filtro, reserva de água e proteção
[Opção A · ND 4+1h, reserva de água de base]
Descrição. Fornecimento e colocação, sobre a impermeabilização ou a barreira antirraiz, de sistema de drenagem ND 4+1h da Nophadrain, com filtro, drenagem, reserva de água e proteção num só produto: núcleo alveolar em HIPS com reserva de água de 4,3 l/m², filtro em geotêxtil de PP e altura de construção de 17 mm, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, incluindo sobreposições, cortes, remates junto de ralos, caixas de inspeção e bordos.
Quadro de desempenho exigido. O sistema de drenagem cumpre, no mínimo, os valores seguintes.
	Característica
	Valor exigido
	Norma de ensaio
	Documento comprovativo

	Marcação CE e declaração de desempenho
	obrigatórias
	EN 13252
	Declaração de desempenho

	Resistência à compressão
	≥ 600 kPa
	EN ISO 25619-2
	Declaração de desempenho (DoP4+1h-007) ou relatório de ensaio

	Capacidade de drenagem no plano, i = 1, a 20 kPa
	≥ 7,61 l/(s·m)
	EN ISO 12958
	Declaração de desempenho (DoP4+1h-007) ou relatório de ensaio

	Capacidade de drenagem no plano, pendente de 2 %, ≤ 20 kPa (cobertura verde intensiva)
	≥ 1,19 l/(s·m)
	EN ISO 12958
	Declaração de desempenho (DoP4+1h-007) ou relatório de ensaio

	Capacidade de drenagem no plano, com a pendente do projeto e a carga de uma cobertura semi-intensiva
	≥ [valor calculado] l/(s·m)
	EN ISO 12958
	Declaração de desempenho (DoP4+1h-007) ou relatório de ensaio

	Reserva de água nos alvéolos, acessível às raízes
	≥ 4,3 l/m²
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Abertura de filtração O90 do geotêxtil filtrante
	≤ 100 µm
	EN ISO 12956
	Declaração de desempenho (DoP4+1h-007) ou relatório de ensaio

	Permeabilidade à água H50 do geotêxtil filtrante
	≥ 95 mm/s
	EN ISO 11058
	Declaração de desempenho (DoP4+1h-007) ou relatório de ensaio

	Resistência ao punçoamento estático CBR do geotêxtil filtrante
	≥ 1,6 kN
	EN ISO 12236
	Declaração de desempenho (DoP4+1h-007) ou relatório de ensaio

	Resistência à tração do geotêxtil filtrante (DM/DT)
	≥ 9/10 kN/m
	EN ISO 10319
	Declaração de desempenho (DoP4+1h-007) ou relatório de ensaio



Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.
[Opção B · ND 5+1, pendente reduzida]
Descrição. Fornecimento e colocação, sobre a impermeabilização ou a barreira antirraiz, de sistema de drenagem ND 5+1 da Nophadrain, com filtro, drenagem, reserva de água e proteção num só produto: núcleo alveolar em HIPS com reserva de água de 5,8 l/m², filtro em geotêxtil de PP e altura de construção de 27,5 mm, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, incluindo sobreposições, cortes, remates junto de ralos, caixas de inspeção e bordos.
Quadro de desempenho exigido. O sistema de drenagem cumpre, no mínimo, os valores seguintes.
	Característica
	Valor exigido
	Norma de ensaio
	Documento comprovativo

	Marcação CE e declaração de desempenho
	obrigatórias
	EN 13252
	Declaração de desempenho

	Resistência à compressão
	≥ 500 kPa
	EN ISO 25619-2
	Declaração de desempenho (DoP5+1-006) ou relatório de ensaio

	Capacidade de drenagem no plano, i = 1, a 20 kPa
	≥ 15,70 l/(s·m)
	EN ISO 12958
	Declaração de desempenho (DoP5+1-006) ou relatório de ensaio

	Capacidade de drenagem no plano, pendente de 2 %, ≤ 20 kPa (cobertura verde intensiva)
	≥ 2,14 l/(s·m)
	EN ISO 12958
	Declaração de desempenho (DoP5+1-006) ou relatório de ensaio

	Capacidade de drenagem no plano, com a pendente do projeto e a carga de uma cobertura semi-intensiva
	≥ [valor calculado] l/(s·m)
	EN ISO 12958
	Declaração de desempenho (DoP5+1-006) ou relatório de ensaio

	Reserva de água nos alvéolos, acessível às raízes
	≥ 5,8 l/m²
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Abertura de filtração O90 do geotêxtil filtrante
	≤ 100 µm
	EN ISO 12956
	Declaração de desempenho (DoP5+1-006) ou relatório de ensaio

	Permeabilidade à água H50 do geotêxtil filtrante
	≥ 95 mm/s
	EN ISO 11058
	Declaração de desempenho (DoP5+1-006) ou relatório de ensaio

	Resistência ao punçoamento estático CBR do geotêxtil filtrante
	≥ 1,6 kN
	EN ISO 12236
	Declaração de desempenho (DoP5+1-006) ou relatório de ensaio

	Resistência à tração do geotêxtil filtrante (DM/DT)
	≥ 9/10 kN/m
	EN ISO 10319
	Declaração de desempenho (DoP5+1-006) ou relatório de ensaio



Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.
[Opção C · ND 6+1v, maior reserva de água]
Descrição. Fornecimento e colocação, sobre a impermeabilização ou a barreira antirraiz, de sistema de drenagem ND 6+1v da Nophadrain, com filtro, drenagem, reserva de água e proteção num só produto: núcleo alveolar em HIPS com reserva de água de 7,61 l/m², filtro em geotêxtil de PP/PE e altura de construção de 27 mm, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, incluindo sobreposições, cortes, remates junto de ralos, caixas de inspeção e bordos.
Quadro de desempenho exigido. O sistema de drenagem cumpre, no mínimo, os valores seguintes.
	Característica
	Valor exigido
	Norma de ensaio
	Documento comprovativo

	Marcação CE e declaração de desempenho
	obrigatórias
	EN 13252
	Declaração de desempenho

	Resistência à compressão
	≥ 300 kPa
	EN ISO 25619-2
	Declaração de desempenho (DoP6+1v-007) ou relatório de ensaio

	Capacidade de drenagem no plano, i = 1, a 20 kPa
	≥ 9,29 l/(s·m)
	EN ISO 12958
	Declaração de desempenho (DoP6+1v-007) ou relatório de ensaio

	Capacidade de drenagem no plano, pendente de 2 %, ≤ 20 kPa (cobertura verde intensiva)
	≥ 1,22 l/(s·m)
	EN ISO 12958
	Declaração de desempenho (DoP6+1v-007) ou relatório de ensaio

	Capacidade de drenagem no plano, com a pendente do projeto e a carga de uma cobertura semi-intensiva
	≥ [valor calculado] l/(s·m)
	EN ISO 12958
	Declaração de desempenho (DoP6+1v-007) ou relatório de ensaio

	Reserva de água nos alvéolos, acessível às raízes
	≥ 7,61 l/m²
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Abertura de filtração O90 do geotêxtil filtrante
	≤ 150 µm
	EN ISO 12956
	Declaração de desempenho (DoP6+1v-007) ou relatório de ensaio

	Permeabilidade à água H50 do geotêxtil filtrante
	≥ 100 mm/s
	EN ISO 11058
	Declaração de desempenho (DoP6+1v-007) ou relatório de ensaio

	Resistência ao punçoamento estático CBR do geotêxtil filtrante
	≥ 1,5 kN
	EN ISO 12236
	Declaração de desempenho (DoP6+1v-007) ou relatório de ensaio

	Resistência à tração do geotêxtil filtrante (DM/DT)
	≥ 8/8 kN/m
	EN ISO 10319
	Declaração de desempenho (DoP6+1v-007) ou relatório de ensaio



Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.
Artigo [n.º] · Placa de reserva de água
[Opção · reserva de água adicional]
Descrição. Fornecimento e colocação de placas de reserva de água do tipo ND WSM-50 da Nophadrain, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, em lã mineral hidrófila, com 50 mm de espessura, por cima do sistema de drenagem e sob o substrato.
Quadro de desempenho exigido. A placa cumpre, no mínimo, os valores seguintes.
	Característica
	Valor exigido
	Norma de ensaio
	Documento comprovativo

	Água disponível para as plantas
	≥ 40 l/m²
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Massa volúmica
	120 kg/m³
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Peso saturado (valor considerado no cálculo das cargas)
	≤ 46 kg/m²
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Conformidade com a norma de produto de lã mineral
	cumpre
	EN 13162
	Declaração de desempenho

	Reação ao fogo
	A1
	EN 13501-1
	Relatório de classificação



Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.
Artigo [n.º] · Substrato intensivo
Descrição. Fornecimento e espalhamento de substrato intensivo do tipo ND DGS-I da Nophadrain, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, mistura de substrato mineral e orgânico, com [150 a 250] mm de espessura final, para vegetação semi-intensiva, conforme as peças desenhadas. A espessura indicada é a final: o substrato coloca-se com a sobre-espessura correspondente ao assentamento (cerca de 20 %).
Quadro de desempenho exigido. O substrato cumpre, no mínimo, os valores seguintes.
	Característica
	Valor exigido
	Norma de ensaio
	Documento comprovativo

	Conformidade com as diretrizes FLL para substratos de coberturas verdes
	substrato intensivo
	Diretrizes FLL
	Relatório de ensaio

	Capacidade máxima de retenção de água
	> 44 % em volume
	Diretrizes FLL
	Relatório de ensaio

	Massa volúmica saturada (valor considerado no cálculo das cargas)
	[ ] t/m³ (referência da ficha técnica: cerca de 1,4 t/m³)
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Massa volúmica seca (valor considerado na estabilidade ao vento)
	[ ] t/m³ (referência da ficha técnica: cerca de 0,95 t/m³)
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Teor de matéria orgânica
	dentro dos limites das Diretrizes FLL para o tipo de substrato
	Diretrizes FLL
	Relatório de ensaio

	Valor de pH
	5 a 7,5
	Diretrizes FLL
	Relatório de ensaio

	Granulometria e permeabilidade à água
	dentro dos limites FLL para substrato intensivo
	Diretrizes FLL
	Relatório de ensaio



Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.
Execução. O substrato espalha-se a granel, por insuflação pneumática ou a partir de sacos, sem compactação mecânica e sem circulação de máquinas sobre as camadas inferiores. A espessura verifica-se em pontos marcados nas peças desenhadas.
Artigo [n.º] · Rega gota a gota
Descrição. Sistema de rega gota a gota completo, com tubo gotejador autocompensante com válvula antirretorno na posição da opção adotada na memória descritiva, com as linhas junto de cada planta, programador, sensor de humidade do substrato, eletroválvulas por zona, filtro, redutor de pressão e ligação à rede ou à cisterna, conforme o projeto de rega. Caudal por gotejador: [ ] l/h; espaçamento: [ ] cm.
Artigo [n.º] · Vegetação semi-intensiva
Descrição. Fornecimento e plantação de herbáceas vivazes, gramíneas, aromáticas e pequenos arbustos, plantados em alvéolos ou em vasos de 12 cm, na densidade de [ ] plantas/m², segundo o plano de plantação, incluindo rega de instalação e manutenção até à receção. Espécies: [lista de espécies do projeto]. A escolha das espécies tem em conta a zona climática do local, no Continente, na Madeira (litoral ou altitude) ou nos Açores, e a exposição ao sol e ao vento, com preferência por espécies autóctones ou mediterrânicas. O guia de plantas archiroof classifica as espécies recomendadas para cada uma destas zonas. Excluem-se as espécies das listas legais de espécies invasoras: Anexo II do Decreto-Lei n.º 92/2019 no Continente, Anexo II do Decreto Legislativo Regional n.º 17/2023/M na Região Autónoma da Madeira e Anexo IX do Decreto Legislativo Regional n.º 15/2012/A na Região Autónoma dos Açores.
Critério de aceitação. No fim do período de instalação, a taxa de sobrevivência das plantas é de pelo menos [ ] %, com reposição das plantas mortas a cargo do empreiteiro.
Artigo [n.º] · Faixas sem vegetação, ralos e caixas de inspeção
Descrição. Faixas sem vegetação em seixo rolado (no mínimo 16/32) ou lajetas de betão junto dos ralos, das fachadas, dos bordos e dos atravessamentos, separadas do substrato por perfil de remate, e caixas de inspeção sobre os ralos, acessíveis e livres de vegetação. Larguras mínimas:
	Pormenor
	Largura recomendada

	Ralo de cobertura
	≥ 300 mm em todo o contorno

	Fachada
	≥ 300 mm

	Bordo da cobertura
	≥ 300 mm

	Atravessamento
	≥ 300 mm



Disposições comuns
Execução. Os trabalhos seguem as instruções do fabricante e o Guia Técnico da ANCV. Os materiais armazenam-se protegidos e os produtos sintéticos ficam cobertos pelas camadas seguintes no prazo indicado na respetiva ficha técnica. Não se circula com cargas sobre as camadas já colocadas sem proteção.
Ensaios e verificações
Antes do substrato: verificação da continuidade do sistema de drenagem, das sobreposições, dos remates e da limpeza dos ralos e caixas de inspeção.
Espessura final do substrato, medida nos pontos marcados nas peças desenhadas.
Ensaio de funcionamento da rega por zona: pressão, débito, estanquidade das ligações e funcionamento do programador e do sensor de humidade.
Receção. Verificação, com a fiscalização, das camadas executadas, das guias de remessa e dos lotes de cada material, da cobertura vegetal, das faixas sem vegetação, dos ralos e das caixas de inspeção. A receção provisória da vegetação faz-se depois do período de instalação definido no projeto: [ ] meses.
Garantias. As do fabricante para os produtos; as do empreiteiro para a execução, nos termos legais. A garantia da vegetação fica condicionada à manutenção segundo o plano entregue.
Documentação. Fichas técnicas, declarações de desempenho dos sistemas de drenagem, relatórios de ensaio do substrato e da barreira antirraiz quando aplicada, telas finais da rega e plano de manutenção.
3. Mapa de quantidades
Capítulo: Coberturas · Cobertura verde semi-intensiva.
Critério de medição: camadas por área (m²); plantas por unidade (un.) ou por área plantada (m²); faixas sem vegetação por área (m²); caixas de inspeção por unidade (un.).
	Art.
	Designação
	Un.
	Qt.

	[ ]
	Barreira antirraiz ND WSB-80, ou equivalente, incluindo remates verticais (só quando a impermeabilização não é resistente a raízes)
	m²
	[ ]

	[ ]
	Sistema de drenagem com filtro, reserva de água e proteção [ND 4+1h | ND 5+1 | ND 6+1v], ou equivalente, conforme caderno de encargos
	m²
	[ ]

	[ ]
	Placa de reserva de água ND WSM-50, ou equivalente, 50 mm (opcional)
	m²
	[ ]

	[ ]
	Substrato ND DGS-I, ou equivalente, [ ] mm de espessura final, conforme caderno de encargos
	m²
	[ ]

	[ ]
	Rega gota a gota, opção [A | B], incluindo programador, sensor de humidade e ligações
	m²
	[ ]

	[ ]
	Vegetação semi-intensiva, segundo o plano de plantação, incluindo manutenção até à receção
	m²
	[ ]

	[ ]
	Faixa sem vegetação em seixo rolado 16/32 ou lajetas, com perfil de remate
	m²
	[ ]

	[ ]
	Caixa de inspeção sobre ralo
	un.
	[ ]



	A impermeabilização mede-se no capítulo próprio. Áreas medidas em projeção horizontal, sem descontar vãos inferiores a [1] m².



Valores das fichas técnicas Nophadrain publicadas pela archiroof, das páginas de soluções e da calculadora archiroof. Os valores declarados são os do fabricante e podem ser alterados por ele; a versão em vigor confirma-se antes de prescrever. Espessuras de substrato, pendentes, faixas sem vegetação, rega, cargas da vegetação e lastro contra o vento: Guia Técnico da Associação Nacional de Coberturas Verdes (ANCV), com os quadros 14 (segundo as Diretrizes FLL, 2018) e 15 (segundo a NTJ 11C, 2012).
archiroof.pt   ·   info@archihub.pt   ·   220 924 484 (chamada para a rede fixa nacional)
Av. Visconde Barreiros, Ed. Maia Luz, 1.º, Loja 19, 4470-151 Maia   ·   A archiroof é distribuidora em Portugal dos sistemas Nophadrain
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